시   방   서

품명 : CRETEDEFENDER CP 수용성 콘크리트 강화 및 발수

1. 일반사항

1.1. 적용범위

1) 프리케스트(PC),구조,수평,수직 외장 콘크리트에효과

2) 외부 콘크리트 표면을 투명하고 불침투성 장벽을 만듬

3) 염분,동결/해빙, 황산염과 산성비로 인한 손상방지.

4) 노후 콘크리트의 ph를 복원 및 열화방지

1.2. 성능요구사항

해당사항 없음

1.3 제출물

1.3.1 제품자료

GENERAL INFORMATION

1.3.2. SAMPLE

Crete Defender CP 용액

1.3.3 시험보고서

H. C. NUTTING COMPANY

1.4 품질보증

1.4.1 공사전 협의

표면 준비 작업에 대한 사전 협의를 한다.

1.5 운송 보관 및 취급

1.5.1 취급방법

완전한 무공해 제품이기 때문에 특별한 주의가 필요 없음.

1.5.2 보관방법

5OC이상에서 보관

1.6 현장 작업조건

5OC 이상의 기온에서 작업하여야 한다.

1.7 작업의 연속성

해당사항 없음

2. 재료

2.1 재료의 특성

2.1.1 구성

Sodium Methyl silliconate

2.1.2 물리, 화학적 정보

가. 외  관 : 투명

나. 냄  새 : 무취

다. 용해성 : 물에 용해 희석됨

라. 빙  점 : 0OC

마. 폭발성, 인화성 : 없음

바. 환경 유해물질 : 없음

2.2 제품 유니트

해당사항 없음

2.3 부속품

해당사항 없음

2.4 배합

해당사항 없음

2.5 생산지 품질관리

해당사항 없음

3. 시공

3.1 검사

표면상태를 검사하여야 한다.

3.2 작업준비

가. 더러운 먼지들을 솔로 털어낸다.

3.3 시공

가. 용액을 잘 휘젓거나 흔들어서 사용한다.

나. 저압으로 스프레이 하거나 시공면적이 넓을 경우에는 핸드펌프가 달린 살충제 분무기를 사용한다. 솔 및 롤러 시공도 가능하다.

다. 2회 시공으로 발수효과를 최소한 5년이상 지속시켜 준다.

라. 바람이 부는 날에는 작업을 피한다.

마. 약품이 흘러내리거나 바닥에 고이지 않도록 스프레이 하여야 한다. (기술적 문제가 아니라 과다하게 사용함으로서 시공 원가가 상승하게 됨)

바. 시공대상물의 표면에 빠짐없이 골고루 스프레이 하여야 한다.

사. 금속, 나무, 유리, 비철 금속등에 용액이 묻지 않도록 차단하고 스프레이 하여야 한다.

아. 젖은 표면은 마른 후 시공하여야 한다.

3.4 현장품질관리

해당사항 없음

3.5 시운전

해당사항 없음

3.6 주의사항

CP 시공된 표면에는 코팅 및 페인트 도포할수 없슴