시  방  서

품명 : CRETEDEFENDER P2 (침투형 콘크리트 부식방지 및 강화보호재))

1. 일반사항

1.1. 적용범위

1) 콘크리트 모든 구조물에 적용한다.

2) 교량,콘크리트도 로, 주차장, 창고, 공장 등의 콘크리트 바닥표면

3) 내식성 및 염해방지가 요구되는 해변가 도시의 콘크리트 건축물

및 구조물

4) 내산성, 내부식성이 요구되는 공장, 냉동, 냉장창고 및 가축

사육장의 콘크리트 바닥

5) 오래된 콘크리트의 부식방지 및 보강 공사

(표면강도 및 ph증가)

6) 콘크리트 표면의 백화 발생 방지

7) 콘크리트 부식 및 중성화 방지

8) 물탱크, 정수장 등 무공해 시공이 필요한 경우

1.2. 성능요구사항

해당사항 없음

1.3 제출물

1.3.1 제품자료

GENERAL INFORMATION

1.3.2. SAMPLE

Cretedrfender P2 용액

1.3.3 시험보고서

1.4 품질보증

1.4.1 공사전 협의

표면 준비 작업에 대한 사전 협의를 한다.

1.5 운송 보관 및 취급

1.5.1 취급방법

완전한 무공해 제품이기 때문에 특별한 주의가 필요 없음.

1.5.2 보관방법

0OC이상에서 보관

.6 현장 작업조건

5OC 이상의 기온에서 작업하여야 한다.

2. 재료

2.1 재료의 특성

2.1.1 구성

Sodium Methyl Silicate.

2.1.2 물리, 화학적 정보

가. 외  관 : 무색

나. 냄  새 : 무취

다. 용해성 : 물에 용해 희석됨

라. 빙  점 : 0OC

마. 폭발성, 인화성 :없음

바. 환경 유해물질 : 0

사. 한번시공으로 연구적사용.

2.2 제품 유니트

해당사항 없음

2.3 부속품

해당사항 없음

2.4 배합

해당사항 없음

2.5 생산지 품질관리

해당사항 없음

3. 시공

3.1 검사

표면상태 를 검사하여야 한다.

3.2 작업준비

가. 더러운 먼지들을 솔로 털어낸다.

나. 유성물질이나 유성페인트 등 기존 처리된 코팅을 완전히 제거해야 한다.

다. 콘크리트는 습이 없어야한다.

3.3 시공

가. 용액을 잘 휘젖거나 흔들어서 사용한다.

나. 저압으로 스프레이 하거나(시공 부위가 적을 때는 플라스틱제 핸드스프레이 분무기를 사용하며 시공면적이 넓을 경우에는 핸드펌프가 달린 살충제 분무기를 사용한다.) 솔 및 롤러 시공도 가능하다.

다. 바닥에 고이지 않도록 스프레이 하여야 한다.

라. 시공대상물의 표면에 빠짐없이 골고루 스프레이 하여야 한다.(시공후 20~30분후 고여 있는 잔재는 부러시 로 펼쳐둔다 많이 흡수되는 곳은 재차 분무한다 2차는 6시간 후부터 시공한다.

마. 유리나 알미늄 은 보양한다.

바. 페인팅 된 곳에 스프레이 되었을 경우 즉시 닦아 주어야 한다.

사. 시공회수 바닥 2회, 벽1회

아. 시공시간 계획

1) 1차 시공 후 6-24 내에 2차 시공

2) 24시간 이내에 비올 경우 재시공한다.

3) 뜨거운 태양에 노출된 표면에 시공할 경우에는 시공 시간을 조절하여 시공하는 것이 좋다

3.4 현장품질관리

해당사항 없음

3.5 시운전

해당사항 없음