시  방  서

품명 : ECO STAIN(콘크리트 칼라스테인)

1. 일반사항

1.1. 적용범위

1) 콘크리트 내, 외 바닥 및 벽표면 칼라스테인

1.2. 성능요구사항

해당사항 없음

1.3 제출물

1.3.1 제품자료

GENERAL INFORMATION

1.3.2. SAMPLE

용액시편

1.3.3 시험보고서

TECHNICAL DATA

1.4 품질보증

1.4.1 공사전 협의

표면 준비 작업에 대한 사전 협의를 한다.

1.5 운송 보관 및 취급

1.5.1 취급방법

수용성으로 특별한 주의가 필요없다

1.5.2 보관방법

5℃이상에서 보관

1.6 현장 작업조건

5℃ 이상의 기온에서 작업하여야 한다.

1.7 작업의 연속성

해당사항 없음

2. 재료

2.1 재료의 특성

2.1.1 구성

2.1.2 물리, 화학적 정보

가. 외  관 : 액상칼라용액

나. 냄  새 : 없음

다. 용해성 : 물에 용해 희석됨

라. 빙  점 : 0OC

마. 폭발성, 인화성 : 없음

바. 환경 유해물질 : 없음

2.2 제품 유니트

해당사항 없음

2.3 부속품

해당사항 없음

2.4 배합

색상의 밝기에 따라 물로 조정하여 사용한다.

2.5 생산지 품질관리

해당사항 없음

3. 시공

3.1 검사

표면상태를 검사하여야 한다.

3.2 작업준비

가. 더러운 먼지들을 솔로 털어낸다.

나. 신규 콘크리트면 위에는 그대로 시공하여도 되지만 기존 페인트는 100% 전처리하여 시공을 하여야 한다.

3.3 시공방법 및 주의사항

가. 용액을 잘 흔들어서 사용한다.

나. 스프레이 또는 솔 및 롤러 시공.

다. 특수한 경우를 제외하고는 1~2회 시공으로 최대효과를 준다

라. 약품이 흘러내리거나 바닥에 고이지 않도록 시공하여야 한다.

마. 젖은 표면은 건조후 시공한다.

바. 칼라는 물을 희석하면서 색상을 조정한다.

사. 스테인 시공후 마감 실러(WET LOOK)로 코팅 하여야 한다.

3.4 현장품질관리

해당사항 없음

3.5 시운전

해당사항 없음