시  방  서

품명 : HH-SEAL 100 (액체 침투성방수재)

1. 일반사항

1.1. 적용범위

1) 지하,옥상,욕실 등 방수가 필요한 모든 구조물에 적용한다.

2) 부압쪽의 방수공사

3) 누수가 진행되는 표면의 방수공사

4) 누수가 진행되는 크랙의 보수

5) 합벽 시공시 방수 및 콘크리트 부착력 증가

6) 타일시공시 방수 및 타일 부탁력 증가

7) 주차장,창고,공장 등의 콘크리트 바닥표면

8) 내식성 및 염해방지가 요구되는 해변가 도시의 콘크리트 건축물

및 구조물

9) 내산성이 요구되는 공장 및 가축 사육장의 콘크리트 바닥

10) 오래된 콘크리트의 부식방지 및 보강 공사

(표면강도 50%까지 증가)

11) 습기가 있는 콘크리트 표면의 곰팡이,이끼 발생방지

12) 콘크리트 표면의 백화, 결로 발생 방지

13) 양생제 역할(응결시간단축, 양생촉진, 실크랙 및 드라이 스포트 발생 방지)

14) 콘크리트 부식및 중성화 방지

15) 물탱크, 정수장 등 무공해 방수 시공이 필요한 경우

16) 돌,대리석,적벽돌,타일,석고보드 등의 재질도 시공가능

1.2. 성능요구사항

해당사항 없음

1.3 제출물

1.3.1 제품자료

GENERAL INFORMATION

1.3.2. SAMPLE

HH-SEAL 100 용액

1.3.3 시험보고서

1.4 품질보증

1.4.1 공사전 협의

표면 준비 작업에 대한 사전 협의를 한다.

1.5 운송 보관 및 취급

1.5.1 취급방법

완전한 무공해 제품이기 때문에 특별한 주의가 필요 없음.

1.5.2 보관방법

0OC이상에서 보관

1.6 현장 작업조건

0OC 이상의 기온에서 작업하여야 한다.

2. 재료

2.1 재료의 특성

2.1.1 구성

Sodium Methyl Silicate.

2.1.2 물리, 화학적 정보

가. 외  관 : 무색

나. 냄  새 : 무취

다. 용해성 : 물에 용해 희석됨

라. 빙  점 : 0OC

마. 폭발성, 인화성 :없음

바. 환경 유해물질 : 완전 무공해 제품

2.2 제품 유니트

해당사항 없음

2.3 부속품

해당사항 없음

2.4 배합

해당사항 없음

2.5 생산지 품질관리

해당사항 없음

3. 시공

3.1 검사

표면상태를 검사하여야 한다.

3.2 작업준비

가. 더러운 먼지들을 솔로 털어낸다.

나. 유성물질이나 유성페인트 등 기존 처리된 코팅을 완전히 제거해야 한다.

다. 수성페인트는 제거할 필요가 없으며 들뜬 부분이나 일어난 부분만 제거한다.

3.3 시공

가. 용액을 잘 휘젖거나 흔들어서 사용한다.

나. 저압으로 스프레이 하거나(시공 부위가 적을 때는 플라스틱제 핸드스프레이 분무기를 사용하며 시공면적이 넓을 경우에는 핸드펌프가 달린 살충제 분무기를 사용한다.) 솔 및 롤러 시공도 가능하다.

다. 약품이 흘러내리거나 바닥에 고이지 않도록 스프레이 하여야 한다. (기술적인 문제가 되는 것은 아니고 과다하게 사용함으로 인하여 시공원가가 상승하게 된다.)

라. 시공대상물의 표면에 빠짐없이 골고루 스프레이 하여야 한다.(시공 직후의 표면을 어떤 각도로 조절하여 보면 스프레이 된 부분은 윤이나기 때문에 빠진 부분을 쉽게 판별 할 수 있음)

마.유리나 광택이 나는 페인팅 부분에 스프레이 되면 광택이 없어지기 때문에 그 부분이 스프레이 되지 않도록 플라스틱 판으로 차단시켜 주어야 한다.

바. 페인팅 된 배관에 스프레이 되었을 경우 즉시 닦아 주어야 한다.

사. 시공회수 결정

1) 1회시공 : 단순한 곰팡이 발생방지

2) 2회시공 : 옥상, 목욕실,지하실 등 일반적인 콘크리트 구조물의 방수

아. 시공시간 계획

1) 1차 시공후 6 - 16시간내에 물을 스프레이하고 다시 6- 10시간 내에 2차 시공을, 2차 시공 후 6 - 10시간내에 물을 스프레이 한다.

2) 3차 시공을 할 경우에도 2차 물을 스프레이 한 후 6 - 10시간내에 3차 시공하고, 3차 시공 후 6 - 10 시간내에 물을 스프레이 한다.

3) HH-SEAL 100 시공시간 간격은 최대 24시간이 넘지 않는 것이 좋다.

4) 뜨거운 태양에 노출된 표면에 시공할 경우에는 HH-SEAL100 시공 시간에 2-3회에 걸쳐 물을 뿌려주는 것이 좋다.

자. 젖은 표면의 시공

1) 크랙이 없이 물이 배어 나오는 부분이나 0.2mm이하의 미세한 크랙에서 누수가 될 경우

(1) 더러운 먼지, 곰팡이, 이끼, 백태를 제거한다.

(2) 젖은 표면에 그대로 HH-SEAL100을 10- 12시간 간격을 두고 2회 시공한다.

(3) 2회 시공후 12시간이 지나도 완전히 마르지 않을 경우에는 1회 더 시공을 하여야 한다.

(4) 젖은 표면에 시공 할 경우에는 중간에 물을 스프레이 해 줄 필요가 없다.

2) 0.3mm 이상의 크랙이 있을 경우

(1) 균열에 따라 약 10mm의 폭으로 콘크리트를 V커팅 한다.

(2) 절단부분을 솔로 깨끗이 청소한 후 절단면에 골고루 HH-SEAL100 25%를 섞어서 갠 몰탈(시멘트 2: 모래 1)로 충전한다.

차. 완전히 마르기 전에 물에 닿거나 비를 맞으면 재 시공해야 한다.

카. 젖은 표면은 건조된 후 시공하여야 한다.

3.4 현장품질관리

해당사항 없음

3.5 시운전

해당사항 없음