시  방  서

품명 : INSTA GUARD CP-598(콘크리트 광택 보호재)

1. 일반사항

1.1. 적용범위

면처리된 콘크리트위 내구성,스크래치,세재,물 저항 으로 장시간 바닥보호.

1.2. 성능요구사항

해당사항 없음

1.3 제출물

1.3.1 제품자료

GENERAL INFORMATION

1.3.2. SAMPLE

용액시편

1.3.3 시험보고서

TECHNICAL DATA

1.4 품질보증

1.4.1 공사전 협의

표면 준비 작업에 대한 사전 협의를 한다.

1.5 운송 보관 및 취급

1.5.1 취급방법

수용성 제품이기 때문에 특별한 주의가 필요 없다

1.5.2 보관방법

5℃이상에서 보관

1.6 현장 작업조건

5℃ 이상의 기온에서 작업하여야 한다.

1.7 작업의 연속성

해당사항 없음

2. 재료

2.1 재료의 특성

2.1.1 구성

2.1.2 물리, 화학적 정보

가. 외  관 : 액상칼라용액

나. 냄  새 : 수성 페인트 냄새

다. 용해성 : 물에 용해 희석됨

라. 빙  점 : 0OC

마. 폭발성, 인화성 : 없음

바. 환경 유해물질 : 없음

2.2 제품 유니트

해당사항 없음

2.3 부속품

해당사항 없음

2.4 배합

원액사용.

2.5 생산지 품질관리

해당사항 없음

3. 시공

3.1 검사

표면 상태를 검사하여야 한다.

3.2 작업준비

가. 바탕은 구조적으로 건조하고 깨끗하고 먼지, 얼룩 및 기타 이물질이 없어야한다.

3.3 시공방법 및 주의사항

가. 바탕은 면처리(폴리싱) 작업후 시공한다.

나. 용액을 잘 흔들어서 사용한다.

다. 저압 분무기로 소량 분무하고 극세사 패드로 펼쳐준다 처음 코팅은 2회로하고 다음부터는 3~6개월후 상태에 따라 한번씩 도포한다  재도장시 1차 시공후 건조한 상태에서 2차 시공한다.

라. 건조시간은 온도나 환경에 따라 1시간후 사용한다.

3.4 현장품질관리

해당사항 없음

3.5 시운전

해당사항 없음

3.6 유지관리

INSTA GUARD 사용전 세제를 사용하여 깨끗하게 청소하고 건조후

INSTA GUARD 코팅한다.