시   방   서

품명 : KL-17 수용성 발수재

1. 일반사항

1.1. 적용범위

1) 콘크리트, 돌, 적벽돌, 타일 등의 외벽발수

2) 기공이 크고 많은 재질로 시공된 외벽의 발수(ALC, 콘크리트 블록 등)

3) 교량의 콘크리트 교각과 같은 콘크리트 구조물

4) 노출 콘크리트 벽면에 2회 시공하면 콘크리트 질감을 그대로 살려주면서 부식과 퇴색을 방지하고 방수층을 이루면서 곰팡이, 박테리아의 발생을 방지.

1.2. 성능요구사항

해당사항 없음

1.3 제출물

1.3.1 제품자료

GENERAL INFORMATION

1.3.2. SAMPLE

KL-17 용액

1.3.3 시험보고서

H. C. NUTTING COMPANY

1.4 품질보증

1.4.1 공사전 협의

표면 준비 작업에 대한 사전 협의를 한다.

1.5 운송 보관 및 취급

1.5.1 취급방법

완전한 무공해 제품이기 때문에 특별한 주의가 필요 없음.

1.5.2 보관방법

5OC이상에서 보관

1.6 현장 작업조건

5OC 이상의 기온에서 작업하여야 한다.

1.7 작업의 연속성

해당사항 없음

2. 재료

2.1 재료의 특성

2.1.1 구성

Sodium Methyl silliconate

2.1.2 물리, 화학적 정보

가. 외  관 : KL-17 유백색

나. 냄  새 : 무취

다. 용해성 : 물에 용해 희석됨

라. 빙  점 : 0OC

마. 폭발성, 인화성 : 없음

바. 환경 유해물질 : 없음

2.2 제품 유니트

해당사항 없음

2.3 부속품

해당사항 없음

2.4 배합

해당사항 없음

2.5 생산지 품질관리

해당사항 없음

3. 시공

3.1 검사

표면상태를 검사하여야 한다.

3.2 작업준비

가. 더러운 먼지들을 털어낸다.

나. 수성페인트 위에는 그대로 시공하여도 되지만 유성 페인트나 유성 발수제 위에는 시공하지 않아야 한다.

3.3 시공

가. 용액을 잘 휘젓거나 흔들어서 사용한다.

나. 저압으로 스프레이 하거나 시공면적이 넓을 경우에는 핸드펌프가 달린 살충제 분무기를 사용한다. 솔 및 롤러 시공도 가능하다.

다. KL-17 노출면1회, 다공면2회 시공으로 발수효과를 최소한 5년이상 지속시켜 준다.

라. 바람이 부는 날에는 작업을 피한다.

마. 약품이 흘러내리거나 바닥에 고이지 않도록 스프레이 하여야 한다. (기술적 문제가 아니라 과다하게 사용함으로서 시공 원가가 상승하게 됨)

바. 시공대상물의 표면에 빠짐없이 골고루 스프레이 하여야 한다.

사. 금속, 나무, 유리, 비철 금속등에 용액이 묻지 않도록 차단하고 스프레이 하여야 한다.

아. 젖은 표면은 마른 후 시공하여야 한다.

3.4 현장품질관리

해당사항 없음

3.5 시운전

해당사항 없음

KL-17 발수제의 효과적 수명예상치

KL-17 발수제의 Test Program으로 수직 벽표면에 여러Type으로 도포한 K-17의 효과적 수명 예상치이다.

경량 콘크리트           5-6년

재래식 콘크리트         6-7년

일체형 콘크리트         7-8년

통기성 벽돌               9년

상기data는 유기용제 발수제와 KL-17을 비교하여 침투깊이 기공충전역량에 기초한 것이다.