시   방   서

품명 : MICRO SEAL 침투형 방수 및 발수

1. 일반사항

1.1. 적용범위

1) 콘크리트, 벽돌, 석재 등의 고성능의 깊은 침투성 발수.

2) 동결/해빙 손상방지, 황산염과 산성비로 인한 손상방지.

3) 노출 콘크리트 벽면에 2회 시공하면 콘크리트 질감을 그대로 살려주면서 부식과 퇴색을 방지하고 방수층을 이루면서 곰팡이, 박테리아의 발생을 방지 시켜 주기 때문에 새것처럼 보이게 한다.

4) 콘크리트 주차장 및 보행로.

1.2. 성능요구사항

해당사항 없음

1.3 제출물

1.3.1 제품자료

GENERAL INFORMATION

1.3.2. SAMPLE

Micro Seal 용액

1.3.3 시험보고서

1.4 품질보증

1.4.1 공사전 협의

표면 준비 작업에 대한 사전 협의를 한다.

1.5 운송 보관 및 취급

1.5.1 취급방법

완전한 무공해 제품이기 때문에 특별한 주의가 필요 없음.

1.5.2 보관방법

5OC이상에서 보관

1.6 현장 작업조건

5OC 이상의 기온에서 작업하여야 한다.

1.7 작업의 연속성

해당사항 없음

2. 재료

2.1 재료의 특성

2.1.1 구성

Silane/Siloxane

2.1.2 물리, 화학적 정보

가. 외  관 : 우유빛색상

나. 냄  새 : 무취

다. 용해성 : 물에 용해 희석됨

라. 빙  점 : 0OC

마. 폭발성, 인화성 : 없음

바. 환경 유해물질 : 없음

사. 제조사 : 미국 RAINGUARD사 SDS참조

2.2 제품 유니트

해당사항 없음

2.3 부속품

해당사항 없음

2.4 배합

해당사항 없음

2.5 생산지 품질관리

해당사항 없음

3. 시공

3.1 검사

표면상태를 검사하여야 한다.

3.2 작업준비

가. 기름, 먼지, 이물질들은 모두 제거하고 건조되어야 한다.

3.3 시공

가. 용액을 잘 휘젓거나 흔들어서 사용한다.

나. 저압으로 스프레이 하거나 시공면적이 넓을 경우에는 핸드펌프가 달린 살충제 분무기를 사용한다. 솔 및 롤러 시공도 가능하다.

다. 2회 시공으로 방수,발수효과를 최소한 5년이상 지속시켜 준다.

라. 바람이 부는 날에는 작업을 피한다.

마. 약품이 흘러내리거나 바닥에 고이지 않도록 스프레이 하여야 한다. (기술적 문제가 아니라 과다하게 사용함으로서 시공 원가가 상승하게 됨)

바. 시공대상물의 표면에 빠짐없이 골고루 스프레이 하여야 한다.

사. 금속, 나무, 유리, 비철 금속등에 용액이 묻지 않도록 차단하고 스프레이 하여야 한다.

아. 젖은 표면은 마른 후 시공하여야 한다.

자. 칼라 시공시 비율 (용액4:칼라1~용액9:칼라1) 희석하여 사용.

시공하기전 소량 샘플 테스트 후 사용(색상에 따라 희석비율 조절).

3.4 현장품질관리

해당사항 없음

3.5 시운전

해당사항 없음