시  방  서

품명 : PRE-STAIN(콘크리트 칼라스테인)

1. 일반사항

1.1. 적용범위

콘크리트 내, 외 바닥 및 벽 표면, 노출콘크리트, 상업용 바닥

,교각 등.

1.2. 성능요구사항

해당사항 없음

1.3 제출물

1.3.1 제품자료

GENERAL INFORMATION

1.3.2. SAMPLE

용액시편

1.3.3 시험보고서

TECHNICAL DATA

1.4 품질보증

1.4.1 공사전 협의

표면 준비 작업에 대한 사전 협의를 한다.

1.5 운송 보관 및 취급

1.5.1 취급방법

수용성 제품이기 때문에 특별한 주의가 필요 없다

1.5.2 보관방법

5℃이상에서 보관

1.6 현장 작업조건

5℃ 이상의 기온에서 작업하여야 한다.

1.7 작업의 연속성

해당사항 없음

2. 재료

2.1 재료의 특성

2.1.1 구성

2.1.2 물리, 화학적 정보(modified latex blends)

가. 외  관 : 액상칼라용액

나. 냄  새 : 수성 페인트 냄새

다. 용해성 : 물에 용해 희석됨

라. 빙  점 : 0OC

마. 폭발성, 인화성 : 없음

바. 환경 유해물질 : 없음

사. 고알카리 자항성, 퇴색이없음.

2.2 제품 유니트

해당사항 없음.

2.3 부속품

해당사항 없음.

2.4 배합

원액사용.

2.5 생산지 품질관리

해당사항 없음.

3. 시공

3.1 검사

표면 상태를 검사하여야 한다.

3.2 작업준비

가. 더러운 먼지들을 솔로 털어낸다.

나. 신규 콘크리트면 위에는 그대로 시공하여도 되지만 기존 페인트는 100% 전 처리하여 시공을 하여야 한다.

다. 바탕면은 충분히 건조 되어야한다.

3.3 시공방법 및 주의사항

가. 교반기를 이용하여 충분히 교반하여 사용한다.

나. 에어레스 스프레이(2.500psi 팁사이즈:16), 롤러, 붓을 사용하여 도막을 얇고 균등하게 한다.

다. 특수한 경우를 제외하고는 2-3회 시공으로 최대효과를 준다

라. 스테인 재료가 흘러내리거나 바닥에 고이지 않도록 시공하여야 한다.

스테인 이 과다시공으로 흘러내릴 경우 소형 로라로 문질러준다.

마. 젖은 표면은 건조후 시공한다.

바. 시공온도 10℃이상 이어야한다.

3.4 상도시공

가. 시공이 완료되면 탑 코팅재로 wet-look(유광) 또는 X-CRETE 500(무광)으로 코팅하며. 벽체는 KL-17수용성 발수재로 사용가능하다.

3.4 현장품질관리

해당사항 없음

3.5 시운전

해당사항 없음