시  방  서

품명 : TK-1835 쎄미 폴리싱

1. 일반사항

1.1. 적용범위
1. TK 1835 SILHARD

고성능, 고광택, 산업용 바닥 강화재로 SILHARD 을 사용하여 신규 또는 기존콘크리트의 경도 및 밀도를 높여준다.
(공장, 창고, 상업용 바닥, 식품공장 등의 내마모성 이 요구 되는 곳.)

1.2 성능요구사항
해당사항 없음

1.3 제출물

1.3.1 제품자료
GENERAL INFORMATION

1.3.2 SAMPLE
용액시편

1.3.3 시험보고서
TECHNICAL DATA

1.4 품질보증

1.4.1 공사전 협의
표면 준비 작업에 대한 사전 협의를 한다.

1.5 운송 보관 및 취급

1.5.1 취급방법
수용성 제품이기 때문에 특별한 주의가 필요 없다

1.5.2 보관방법
10℃이상에서 보관

1.6 현장 작업조건
10℃ 이상의 기온에서 작업하여야 한다.

1.7 작업의 연속성
해당사항 없음

2. 재료

2.1 재료의 특성

2.1.1 구성

2.1.2 물리, 화학적 정보(SILHARD)
가. 외  관 : 투명
나. 빙  점 : 0℃
다. 폭발성, 인화성 : 없음
라. VOC 휘발성 유기화합물 : 0그램/리터

2.2 제품 유니트
5gal, 55gal드럼

2.3 부속품
해당사항 없음.

2.4 배합
원액사용.

2.5 생산지 품질관리
해당사항 없음.

3. 시공

3.1 검사
표면 상태를 검사하여야 한다.

3.2 작업준비

가. 기존 바닥은 레이턴스 및 기타 오염물을 완전히 제거를 한다.

나. 기존 및 신규 콘크리트 표면을 깨끗하도록 하며 기름 성분, 실러 등의 이물질은 깨끗하게 청소하며 건조되어야 한다.

다. 신규 콘크리트는 콘크리트 압축강도 최소 240kg/cm2 이상 재물 기계 미장 이어야 하며 양생은 4주 이상이어야 한다.

3.3 시공방법

가. 콘크리트 표면 종석 크기에 따라 메탈 1번(20/30) 사용 여부를 결정 후 연삭 작업을 진행한다.

나. 메탈 2 ~ 4번 단계는 표면 스크레치 정도를 육안으로 확인 후 연삭 작업을 진행한다.

다. 레진(액상 타입) 50, 100번을 사용하여 콘크리트 표면을 매끄럽게 연마 작업을 진행한다.

라. TK 1835 SILHARD를 저압스프레이로 사용하여 분무하고 넓은 밀대로 고르게 펴준다. (상온 18C°이상 기준, 건조시간 2 ~ 4시간)

마. 100% 건조 후 레진 200, 400을 사용하여 표면에 남아 있는
TK 1835 SILHARD를 연마하여 표면을 매끄럽게 만든다.

바. 현장 조건에 따라 작업자 결정함.

3.4  사용량

1. TK 1835 SILHARD. 2~ 10[eqn: `m ^{2} /` LITER]

콘크리트 강도 및 바닥 마감에 따라 사용량이 달라 질수도 있다.
도포 전에 소량 테스트를 실시하여 사용한다.

3.5 유지관리
1.알카리(ph) 청소제로 가끔 청소해준다.

2.Insta guard로 주기적으로 코팅추천.

3.6 주의사항

본 제품은 수용성 이지만 피부에는 알카리성이며 약간의 부식성이 있으므로 개인 보호 장구를 착용하고 시공한다.