시  방  서

품명 : TK KURE & SEAL WB(벽,천정 복합 코팅재)

1. 일반사항

1.1. 적용범위

1. 실,내외,CRC보드, 블록, 노출 콘크리트 등의 표면.

1.2. 성능요구사항

해당사항 없음

1.3 제출물

1.3.1 제품자료

GENERAL INFORMATION

1.3.2. SAMPLE

시편

1.3.3 시험보고서

TECHNICAL DATA

1.4 품질보증

1.4.1 공사전 협의

표면 준비 작업에 대한 사전 협의를 한다.

1.5 운송 보관 및 취급

1.5.1 취급방법

수용성 제품이기 때문에 운송시 환기에 특별한 주의가 필요없다.

1.5.2 보관방법

5도 이상에서 보관

1.6 현장 작업조건

5C 이상의 기온에서 작업하여야 한다.

1.7 작업의 연속성

해당사항 없음

2. 재료

2.1 재료의 특성

2.1.1 물리, 화학적 정보

가. 외  관 : 유백색

나. 냄  새 : 없음

다. 용해성 :

라. 빙  점 : 0OC

마. 폭발성, 인화성 : 없음

2.2 제품 유니트

해당사항 없음

2.3 부속품

해당사항 없음

2.4 배합

해당사항 없음

2.5 생산지 품질관리

해당사항 없음

3. 시공

3.1 검사

표면상태를 검사하여야 한다.

3.2 작업준비

가. 더러운 먼지들을 솔로 털어내고 레이턴스를 제거한다.

나. 오일, 그리스, 왁스 또는 오래된 얼룩 등을 깨끗하게 청소한다.

3.3 시공

가. 용액을 잘 휘젓거나 흔들어서 사용한다.

나. 붓, 롤러, 또는 스프레이.

다. 특수한 경우를 제외하고는 2회 시공으로 최대효과를 준다

라. 흐르지 않도록 골고루 스프레이 하여야 한다.

마. 젖은 표면은 건조 후 시공한다

바. 일액형 이며 지촉건조 20℃에서 1시간. 완전건조 24시간

3.4 현장품질관리

해당사항 없음

3.5 시운전

해당사항 없음

3.6 시공면적

4~7㎡/리터

4.1 유지보수

오염되었을 경우 비누 물이나 물걸레로 닦아준다.

5.1 주의사항

밀폐된 곳에서 사용할 경우 메스꺼움이나 눈과 피부에 알레르기 반응을

일으킬 수 있으므로 통풍이 잘되는 곳에서 작업 한다.