시  방  서

품명 : WET-LOOK OX W1-02(침투형 콘크리트 강화 및 코팅재)

1. 일반사항

1.1. 적용범위

1. 석재 및 골재 노출형 콘크리트의 표면

2. 부엌, 식당 등에서 음식물이나 음료수에 의한 오염방지

3. 주차장, 작업장 등에서 오일이나 그리스에 의한 오염방지

4. 콘크리트 표면의 크랙, 먼지, 백화 발생 방지 및 동결융해에 의한

손상방지

5. 부식된 큰크리트의 표면 강화

6. 부식된 칼라하드너 바닥을 재 도장하여 표면강화 색상회복, 오염방지,

크랙, 먼지, 백화 발생방지의 효과를 가져옴.

1.2. 성능요구사항

해당사항 없음

1.3 제출물

1.3.1 제품자료

GENERAL INFORMATION

1.3.2. SAMPLE 용액

1.3.3 시험보고서

TECHNICAL DATA

1.4 품질보증

1.4.1 공사전 협의

표면 준비 작업에 대한 사전 협의를 한다.

1.5 운송 보관 및 취급

1.5.1 취급방법

인화성 제품이기 때문에 운송시 환기에 특별한 주의가 필요

1.5.2 보관방법

0℃ 이상에서 보관

1.6 현장 작업조건

5℃ 이상의 기온에서 작업하여야 한다.

1.7 작업의 연속성

해당사항 없음

2. 재료

2.1 재료의 특성

2.1.1 물리, 화학적 정보

가. 외  관 : 투명 또는 칼라

나. 냄  새 : 페인트냄새

다. 용해성 :

라. 빙  점 : 0OC

마. 폭발성, 인화성 : 있음

2.2 제품 유니트

해당사항 없음

2.3 부속품

해당사항 없음

2.4 배합

해당사항 없음

2.5 생산지 품질관리

해당사항 없음

3. 시공

3.1 검사

무근 콘크리트 압축강도 240kg/㎠ 이상 기계미장 조건으로 표면 양생 상태를 검사하여야 한다.

3.2 작업준비

가. 다이아몬드 메탈 날을 이용해 콘크리트 또는 시멘트 몰탈 바닥의 거친표면을 평탄하게 갈아낸다.

3.3 시공

가. 원액을 사용하며 희석재 사용불가.

나. 롤러 또는 에어레스.

다. 특수한 경우를 제외하고는 2회 시공으로 최대효과를 준다

라. 바닥에 골고루 롤러또는 스프레이 하여야 한다.

마. 젖은 표면은 건조 후 시공한다

바. 일액형이며 지촉건조 20℃에서 40분.

사. 미끄럼(논슬립)방지 요구되는곳은 WET LOOK OX W1-02 1can(5gal)용액에 ANTI SLIP 1qt~2qt혼합시공한다.

아. 환기가 잘되야 하며 주변 인화성 있는 작업은 금지해야한다.

3.4 현장품질관리

해당사항 없음

3.5 시운전

해당사항 없음

4. 관리요령

현장 조건에 따라 약간의 차이는 있으나 4~5년후 WET-LOOK을 1회 골고루 도

하면 4~5년 수명을 연장할 수 있다.

* 재코팅전 더러운 부분은 제거후 시공한다.