시  방  서

품명 : XS 327(수성 폴리우레탄)

1. 일반사항

1.1. 적용범위

1) 콘크리트 조리대, 내열성,가정용 화학품, 내오염성이 요구하는곳.

2) 프리케스트 테이블, 싱크상판등

1.2. 성능요구사항

해당사항 없음

1.3 제출물

1.3.1 제품자료

GENERAL INFORMATION

1.3.2. SAMPLE

시편

1.3.3 시험보고서

TECHNICAL DATA

1.4 품질보증

1.4.1 공사전 협의

표면 준비 작업에 대한 사전 협의를 한다.

1.5 운송 보관 및 취급

1.5.1 취급방법

수용성이기 때문에 특별한 주의가 필요없음

1.5.2 보관방법

5C이상에서 보관

1.6 현장 작업조건

5C 이상의 기온에서 작업하여야 한다.

1.7 작업의 연속성

해당사항 없음

2. 재료

2.1 재료의 특성

2.1.1 구성

2.1.2 물리, 화학적 정보

가. 외  관 : 투명  (건조후 투명)

나. 냄  새 : 수성페인트 냄새

다. 용해성 : 물에 용해 희석됨

라. 빙  점 : 0OC

마. 폭발성, 인화성 : 없음

바. 환경 유해물질 : 없음

2.2 제품 유니트

해당사항 없음

2.3 부속품

해당사항 없음

2.4 배합

해당사항 없음

2.5 생산지 품질관리

해당사항 없음

3. 시공

3.1 검사

표면상태를 깨끗하게 하여야 한다.

3.2 작업준비

가. 더러운 먼지 및 그리스, 오일 등은 제거한다.

3.3 시공

가. 용액을 잘 휘젖거나 흔들어서 사용한다.

나. 롤러 시공.

다. 프라이머 : A1:B 0.6 혼합후 용액1:물7로 혼합 믹셔기사용 혼합.

라. 프라이머 코팅후 건조되면 A1:B0.6혼합후 용액1:물2희석 1차코팅

12시간후 2차코팅마감

마. 젖은 표면은 건조 후 시공한다.

3.4 현장품질관리

해당사항 없음

3.5 시운전

해당사항 없음